微机液压万能试验机

一、设备名称：微机液压万能试验机

二、设备型号：CHT4605

三、设备简介：

CHT4605微机液压万能试验机采用双空间油缸下置结构。其中试台与下横梁之间为压缩空间，可实现对试样的压缩、弯曲、剪切等实验；下横梁与上横梁之间为拉伸空间，主要进行对试样的拉伸试验。试验空间通过丝杠旋转带动下横梁上下移动来自动调整。

该试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验；通过一个手动阀，可实现加载、卸载、快速回油功能。试验过程中，通过负荷传感器、电子引伸计、活塞位移传感器高响应采集、传输试验力、变形、活塞位移的变化值。试验参数通过计算机采集和软件处理能自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，由打印机打印试验报告和试验曲线。

四、设备功能：

金属拉伸试验：数据处理满足GB/T 228 -2002金属拉伸试验规定中参数求取要求。

通过试验数据采集和处理，软件能自动求取Re(屈服强度)、Rp0.2(规定非比例延伸强度)、Rt0.5(规定总延伸强度)、Rm(抗拉强度)、E(弹性模量)（供参考）等参数。

可满足用户其它试验要求（另外配置相关夹具、变形测量装置）

五、设备标准技术参数：

- 最大试验力：600kN

- 试验机级别：1级

3、试验力测量范围：1%-100%

4、立柱数：6柱

5、试验力分辨力：满量程的1/300000（全量程只有一个分辨力，不分档，没有量程切换冲突）

6、试验力示值相对误差：示值的±1%以内

7、位移测量分辨率：0.013mm

8、位移示值相对误差：示值的±1%以内

9、变形示值相对误差：示值的±1%以内

10、拉伸夹头间最大距离：850mm

11、最大压缩空间：700mm

12、圆试样夹持范围：Φ10-Φ40mm

13、板试样夹持范围：2-30mm

14、上下压板尺寸：Φ150mm

15、两立柱净距离：495mm

16、活塞最大行程：250mm

17、活塞移动最大速度：145mm/min

18、主机外形尺寸：940×650×2400mm(不包括活塞升起行程)

19、油源外形尺寸：1150×600×900mm

20、主机重量： 约2500 kg

21、总功率：4Kw（380V）+2Kw（220V）

22、电源：三相五线制

六、设备标准配置

1、双空间（油缸下置）主机一台 （带液压夹头、光杠镀铬）

2、SANS DCS-300全数字电气测量系统一套（基于DSP的全数字电气系统）

3、5升/分钟油源一台

4、负荷传感器一只（高精度轮辐式负荷传感器）

5、位移传感器一只（日本内密控光电编码器）

6、电子引伸计一只（SANS）：标距：100mm 变形量：10 mm(引伸计可根据客户实际使用要求更改)

7、联想商用（ICP/1.6G256M80GD17"彩显）计算机一台

8、拉伸夹具一套: 圆试样夹块满足：Φ10—Φ40mm；扁试样夹块满足：2—30mm

9、压缩试验装置一套：Φ150mm

10、随机工具一套（夹块更换专用工具）

11、Windows2000/XP中文版PowerTest V3.3金属拉、压试验软件一套

七、以下配置不属于标准配置(由用户负责)：

1、N46号抗磨液压油75升

2、打印机一台（联想  A4彩色喷墨打印机）

3、设备地基由用户负责完成。

4、试验数据可通过数据接口传输给网络，新三思试验软件中可以根据用户明确的要求预先提供网络接口；如果涉及派出软件人员到用户现场服务需要收取相应费用；只协助用户进行联网工作，不承担和相关网络公司进行交涉的责任。

八、产品交货期：合同生效后45天。

九、技术服务

1、设备发货前一周，用户需要根据我方提供的设备地基图打好地基；

2、设备到用户现场后，客户负责对设备进行接收、就位、安装，并按地基图进行准备工作，在混凝土养护两周以后，通知新三思客户服务部派员进行调试；

3、免费调试，并对操作人员进行培训；

4、根据技术协议规定验收合格后进入免费保修期。我方对设备提供一年免费保修服务；

5、终身维护服务，仅收取材料费、人工费；

6、我方及时处理用户投诉：在1小时内给予回复响应；8小时内提供问题解决方案；24－48小时内到达用户现场解决问题；

7、免费为用户提供软件升级服务；

十、需要用户支持：

1、提供在本机上完成试验的试样，供我方测试和出厂检验。

2、要求尽可能明确试验所参考执行的标准号或者具体章节或细则。

3、由用户请当地计量部门对设备进行计量。